RotoMetals

| Alloy name | Tin % | Antimony % | Copper % | Bismuth % | Silver% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/C - Pewter | 92% | 7.75% | .25% | 0% | 0% |
| R-92 - Pewter | 92% | 8% | 0% | 0% | 0% |
| R-97 - Pewter | 97% | 0% | 0.25% | 2.5% | 0.25% |
| R-98 - Pewter | 98% | 0% | 0.50% | 1.5% | 0% |

Atlas Metals

| Alloy | Chemistry |
| --- | --- |
| 353 | (Sn 35%; Sb 3%; Pb 62%) |
| 157 | (Sn 4%; Sb 12%; Pb 84%) |
| 5877 | (Sn 3%; Sb 10%; Pb 87%) |
| 7722 | (Sn 72%; Sb 3.5%; Pb 23%; Cd 2%) |
| 924 | (Sn 92%; Sb 4%; Pb 4%) |
| 926 | (Sn 92%; Sb 2% Pb 6%) |
| 592* | (Sn 92%; Sb 7.75%; Cu .25%) |
| 902* | (Sn 90%; Sb 8.00%; Cu 2%) |
| No. 2 Babbitt | (Sn 89%; Sb 7.5% Cu 3.5%) |
| No. 3 Babbitt | (Sn 84%; Sb 8.0% Cu 8%) |
| No. 7 Babbitt | (Sn 10%; Sb 15% Pb 75%) |

* Denotes Lead Free Pewters