RotoMetals

	Alloy name
	Tin %

	Antimony %

	Copper %

	Bismuth %

	Silver%

	A/C - Pewter

	92%
	7.75%
	.25%
	0%
	0%

	R-92 - Pewter

	92%
	8%
	0%
	0%
	0%

	R-97 - Pewter
	 97%
	0%
	0.25%
	2.5%
	0.25%

	R-98 - Pewter
	98%
	0%
	0.50%
	1.5%
	0%


 
 
 
 
 
 


Atlas Metals
	Alloy
	Chemistry

	353
	(Sn 35%; Sb 3%; Pb 62%)

	157
	(Sn 4%; Sb 12%; Pb 84%)

	5877
	(Sn 3%; Sb 10%; Pb 87%)

	7722
	(Sn 72%; Sb 3.5%; Pb 23%; Cd 2%)

	924
	(Sn 92%; Sb 4%; Pb 4%)

	926
	(Sn 92%; Sb 2% Pb 6%)

	592*
	(Sn 92%; Sb 7.75%; Cu .25%)

	902*
	(Sn 90%; Sb 8.00%; Cu 2%)

	No. 2 Babbitt
	(Sn 89%; Sb 7.5% Cu 3.5%)

	No. 3 Babbitt
	(Sn 84%; Sb 8.0% Cu 8%)

	No. 7 Babbitt
	(Sn 10%; Sb 15% Pb 75%)


* Denotes Lead Free Pewters

